- ZB J04 002--87控制射线照相图像质量的方法

中 华 人 民 共 和 国 专 业 标 准

ZB J04 002--87

控制射线照相图像质量的方法

──────────────────────────────────

本方法规定了用射线照相法检验200mm厚度以下钢铁材料时，射线照相底片质量的要求，它是与ZB J04 004-87《射线照相探伤方法》配套标准。

1线型像质计

本标准采用GB5618-85《线型像质计》中的Ｒ`10系列、材质标记为FE的线型像质计(见附录A)。

2像质计的放置

2.1 像质计应放置在被检物面向射线源一侧的表面上。如不可能时才可放置在胶片一侧的被检物表面上，但必须通过对比试验使实际灵敏度达到规定的要求。

2.2 检验焊缝时，应将像质计的金属线垂直地越过焊缝余高，并放置在接近每张射线胶片的末端处。

3像质计的数量

3.1 每个像质计只能代表一个有效检验范围；在此范围内，底片黑度变化应不超过像质计附近底片黑度值的-15%--+30%。每张射线胶片上通常应至少有一个像质计的图像。

3.2 在同一暗盒中叠放二张速度相同或不同的胶片，以扩大一次透照过程可检验的厚度范围时，也应按3.1条有效黑度范围的原则，在被检物不同厚度的表面上放置相应规格的几个像质计。

3.3 以周向360°曝光检验环缝或环形放置的同类型工件时，可每隔90°放置一个像质计。

3.4 如将γ射线源置于球形容器中心位置、对几何条件相同的焊缝作全景曝光时,可按3.3条的原则，适当减少像质计的数量。

4射线照相的质量等级及要求显示的最小钢线直径

4.1 射线照相的质量等级分为Ａ 级(普通级)和Ｂ级(高灵敏度级)。

4.2 射线底片上要求显示的最小钢线直径见表1和表2。

表1     Ａ级要求显示的最小钢线直径                  mm

━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━

穿透的钢材厚度│6以下│6.1-8 │8.1-10 │10.1-16 │16.1-25 │25.1-32

───────┼───┼───┼───┼────┼────┼────

要求显示的最小│0.16 │0.20  │0.25 │  0.32   │  0.40  │0.50

钢线直径   │     │     │     │       │       │

───────┼───┴┬──┴─┬─┴──┬─┴──┬─┴────

穿透的钢材厚度｜32.1-40 │40.1-60  │60.1-80 │80.1-150│150.1-170

───────┼────┼────┼────┼────┼──────

要求显示的最小│ 0.63 │0.80   │1.00   │1.25   │    1.60

钢线直径   │       │       │       │       │

───────┼────┴┬───┴─┬──┴──┬─┴──────

穿透的钢材厚度│170.1-180 │180.1-190  │190.1-200 │

───────┼─────┼─────┼─────┼────────

要求显示的最小│ 2.00    │   2.50   │   3.20   │

钢线直径   │         │         │         │

━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━

表2    Ｂ级要求显示的最小钢线直径               mm

━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━

穿透的钢材厚度│6以下│6.1-8 │8.1-10 │10.1-16 │16.1-25 │  25.1-32

───────┼───┼───┼───┼────┼────┼──────

要求显示的最小│0.10  │0.125│0.16 │  0.20   │  0.25   │    0.32

钢线直径   │     │      │     │       │       │

───────┼───┴┬──┴─┬─┴──┬─┴──┬─┴──────

穿透的钢材厚度│32.1-40 │40.1-50  │50.1-80 │80.1-150│    150.1-200

───────┼────┼────┼────┼────┼────────

要求显示的最小│ 0.40 │  0.50   │  0.63  │  0.80   │       1.00

钢线直径   │        │       │       │       │

━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━

5射线底片的观察

Ａ级射线照相底片的黑度应等于或大于1.5，Ｂ级射线照相底片的黑度应等于或大于2.0。底片黑度的上限应在射线胶片感光曲线的直线部分，底片的本底灰雾度应小于或等于0.3。底片观察条件应满足表3的要求。

表3      底片观察条件的要求

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━

底片背景照明的最高允许亮度(cd/平方米)  │底片黑度D│观片灯亮度(cd/平方米)

───────────────────┼─────┼────────────

│   1.0    │          300

├─────┼────────────

│   1.5    │          1000

30                      ├─────┼────────────

│   2.0    │          3000

├─────┼────────────

│   2.5    │          10000

───────────────────┼─────┼────────────

│   3.0    │          10000

10                      ├─────┼────────────

│   3.5    │          30000

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━

附   录   Ａ

线型像质计的有关技术数据

(补充件)

A1 像质计材质为钢，代号FE。

A2 Ｒ'10系列像质计的组别、线编号和直径如下:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

组   别   标   记

────────┬────────┬────────

1/7       │      6/12       │     10/16

───┬────┼───┬────┼───┬────

线编号│直径(mm)│线编号│直径(mm)│线编号│直径(mm)

1   │  3.20  │   6   │  1.00  │  10  │  0.40

2   │  2.50  │   7   │  0.80  │  11  │  0.32

3   │  2.00  │   8   │  0.63  │  12  │  0.35

4   │  1.60  │   9   │  0.50  │  13  │  0.20

5   │  1.25  │  10   │  0.40  │  14  │  0.16

6   │  1.00  │  11   │  0.32  │  15  │  0.125

7   │  0.80  │  12   │  0.25  │  16  │  0.10

━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━

注：线型像质计的完整技术数据见GB 5618-85《线型像质计》。

──────────

附加说明：

本标准由上海材料研究所提出并归口。

本标准由上海材料研究所负责起草。

本标准主要起草人：陈祝年

国家机械工业委员会批准   1988-01-01实施