- NJ 437--86 内燃机进、排气门磁粉探伤技术条件

中 华 人 民 共 和 国 机 械 工 业 部 部 标 准

NJ 437--86

内燃机进、排气门磁粉探伤技术条件

──────────────────────────────────

本标准适用于中、小功率内燃机铁磁性材料气门的磁粉探伤。

1磁粉的要求

1.1 磁粉应采用非萤光黑色四氧化三铁（Fe3O4）或红棕色γ-氧化铁（γ-Fe2O3）粉末。

1.2 磁粉应具有高导磁率，低矫顽力。

1.3 磁粉平均粒度5--10μm，最大粒径不超过50μm。磁粉粒度应均匀，用酒精沉淀法检验时，应符合有关标准的规定。

1.4 磁粉颜色应与气门表面有明显的衬度。

2磁悬液的要求                                                  -6

2.1 混合油的配比采用3比1的煤油和变压器油混合，其运动粘度为15x10  ----

-6  2

25x10  m  /S（15--25cＳt）。

2.2 每升混合油加入磁粉6--15g，用0.1mL精确的磁悬液测淀管测量磁悬液中磁粉含量，每100mL磁悬液中的磁粉沉积量为1.0--2.7mL。

2.3 磁悬液应在非磁性容器中配制。为使磁粉微粒处于悬浮状态，故在配制前应先用少量油液将磁粉调研至糊状。然后再稀释到规定的比例。严禁加水，保持清洁。

3磁粉探伤的有关规定

3.1 探伤方法采用连续法。

3.2 磁化方法

3.2.1 纵向磁化法─主要用于检查横向缺陷。

3.2.2 周向磁化法─主要用于检查纵向缺陷。

3.3 磁化电流

3.3.1 纵向磁化电流

3.3.1.1 气门杆部按公式（1）确定安培匝数。

35000

ＩＷ＝──── ---------------------------(1)

L/d+2

式中：Ｉ─磁化电流，Ａ；

Ｗ─线圈匝，匝数；

ｄ─气门杆部直径，mm；

Ｌ─气门杆部有效长度，mm。

3.3.1.2 气门盘部采用灵敏度试片确定安培匝数。

3.3.2 周向磁化电流按公式（2）确定。

d+D

Ｉ＝(10--15) ─── ----------------------(2)

2

式中：D─气门盘部外圆直径，mm。

3.4 通电时间为0.5--3s。

3.5 探伤过程中用灵敏度试片校验探伤灵敏度。

3.5.1 用灵敏度试片校验时，必须保证灵敏度试片上清晰地显示出刻痕的位置，否则应检查探伤机、磁悬液和电流强度等是否正常。

30

3.5.2 灵敏度试片用Ａ型 2*(──μ)。

100

3.6 气门经探伤后必须退磁，其棱角处应不能吸住大头针。要求精确测定时，可用RC-1型磁强计测量，其剩磁不超过0.5mT（5Gs）。

3.7 气门成品应100%采用周向磁化法检查。按产品图纸要求进行纵向磁化法检查。

4磁痕区分原则

4.1 气门表面出现磁痕，可以揩去重复探伤，如磁痕不再出现在原来位置上，则不作缺陷处理。

4.2 磁痕与轴线夹角在30°以内的为纵向磁痕，超过30°的为横向磁痕。

5判废规定

按本标准规定探伤的进、排气门，不允许有缺陷磁痕。

─────────────

附加说明:

本标准由机械工业部上海内燃机研究所提出并归口。

本标准由上海气门厂负责起草。

本标准主要起草人胡学根。

机械工业部1986-10-21发布         1987-09-01实施